200系不锈钢

POSZPHT1

通过Mn，N元素替代Ni元素开发的200系列奥氏体不锈钢。该钢种具有较好的耐蚀性和冷热加工性能，替代室内、内陆城市室外等腐蚀性不高的环境使用的304制品。

（一）特性及实用用途

| 钢种 | POSZPHT1 |
| --- | --- |
| 特性 | 固溶处理后具有高强度，韧性、耐磨性；经济性，低Ni成分保证了成本的优势。 |
| 用途 | 装饰管，工业管，一些浅拉深的制品。如浅加工类锅具、.室内楼梯扶手、电梯，.镜面、拉丝面等表面加工制品。 |

（二）主要化学成分：（单位：wt％）

| 规格 | C | Mn | Cr | Ni | Cu | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POSZPHT1 | ≤0.10 | 7.0-10.5 | 13.0-17.0 | 0.5-3.0 | 1.0-3.0 | N：0.1-0.3 |

（三）机械性能

| 规格 | YS（Mpa） | TS（Mpa） | EL（%） | HV | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POSZPHT1 | 426 | 880 | 52 | 224 | 1.0t |
| 304比较 | 285 | 710 | 58 | 165 | 1.0t |

（四）用途事例

POSZPHT4

通过Mn，N元素替代Ni元素开发的200系列奥氏体不锈钢。该钢种具有较好的耐蚀性和冷热加工性能，替代室内、内陆城市室外等腐蚀性不高的环境使用的304制品。

（一）特性及实用用途

| 钢种 | POSZPHT4 |
| --- | --- |
| 特性 | 在POSZPHT1的基础上，提高Cr和Ni含量，提高加工性和耐蚀性。 |
| 用途 | 装饰管，工业管，一些浅拉深的制品。如浅加工类锅具、.室内楼梯扶手、电梯，.镜面、拉丝面等表面加工制品。 |

（二）主要化学成分：（单位：wt％）

| 规格 | C | Mn | Cr | Ni | Cu | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POSZPHT4 | ≤0.08 | 5.5-7.2 | 16.0-17.7 | 3.5-4.4 | ≤2.0 | N： 0.06-0.18 |

（三）机械性能

| 规格 | YS（Mpa） | TS（Mpa） | EL（%） | HV | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POSZPHT4 | 370 | 840 | 58 | 200 | 1.0t |
| 304比较 | 285 | 710 | 58 | 165 | 1.0t |

（四）用途事例

300系不锈钢

301(L)

对比304含有低Ni，Cr及高N成分，根据粗压延可以达到的高强度化，对比Steel，Al有优秀的高温强度，抗疲劳强度及耐腐蚀性，使用在电车达到重量轻，优秀的稳定性及经济性（301L）

特性及实用用途：

| 钢种 | 301(L) |
| --- | --- |
| 特性 | --对比301耐腐蚀性优秀 |
| 用途 | --保温饭盒、保温瓶、SINK BOWL、燃气、BURNER部件电车，有轨车辆内外装 |

化学成分：（单位：wt％）

| 规格 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0～18.0 | 6.0～8.0 |  |
| TYPE 301L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0～20.0 | 8.0～10.5 | N≤0.02 |

机械性能：

| 规格 | YS（Mpa） | TS（Mpa） | EL（%） | Hv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 301 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤218 |
| TYPE 301L | ≥215 | ≥550 | ≥45 | ≤218 |

用途事例：

304(L)

作为AUSTENITE系的基本钢种耐腐蚀性、耐热性、低温强度、机械性能优秀，热处理后不发生硬化，几乎没有磁性

特性及实用用途：

| 区别 | 304 | 304L |
| --- | --- | --- |
| 特性 | --奥氏体基本钢种，用途最为广泛； --耐蚀性和耐热性优良； --低温强度和机械性能优良； --单相奥氏体组织，无热处理硬化现象 | --对比 304 耐腐蚀性优秀 |
| 用途 | --1,2 类餐具 , 外装材 , 建筑材料 , 汽车部件 , --医疗器械 , 化学 , 食品工艺 , 纤维产业 , --船舶部件 | --耐晶界腐蚀要求高的化学 , 煤炭 , 石油产业的设备 , --建筑资材 , 耐热部件及难以热处理的部件 |

化学成分：（单位：wt%)

| 规格 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤18.0-20.0 | ≤8.0-10.5 |
| TYPE 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤18.0-20.0 | ≤8.0-10.5 |

机械性能：

| 规格 | YS（Mpa） | TS（Mpa） | EL（%） | Hv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 304 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 |
| TYPE 304L | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤200 |

用途事例：

304J1

对比304确保优秀的成型性（复合成型性、深加工性、加工后滞性能优良等），耐时效性龟裂性优秀

特性及实用用途：

| 钢种 | 304J1 |
| --- | --- |
| 特性 | --优秀的成型性﹑耐时效龟裂性 |
| 用途 | --保温饭盒、保温瓶、 SINK BOWL、燃气、BURNER部件 |

化学成分：（单位：wt％）

| 规格 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 304J1 | ≤0.08 | ≤1.70 | ≤3.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 15.0～18.0 | 6.0～9.0 | Cu：1～3 |

机械特性：

| 规格 | YS（Mpa） | TS（Mpa） | EL（%） | Hv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE SUS304J1 | ≥155 | ≥450 | ≥40 | ≤200 |

成型性：

| 区分 | 厚度(mm) | Er(mm) | LDR | CCV | 时效龟裂界限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 304J1 | 0.6 | 13.2 | 2.14 | 26.3 | 3.3 |
| TYPE 304 | -- | 12.8 | 1.98 | 27.0 | 2.6 |

用途事例：

321

在304钢种里添加碳稳定化元素Ti，抑制晶界敏锐化，在敏锐化区间（450 ℃～850 ℃）使用为目的开发，添加Ti之后缺陷（inclusion line，Ti-streak）多发钢种

特性及实用用途：

| 钢种 | 321 |
| --- | --- |
| 特性 | --在敏锐化区间（450 ℃～850 ℃）使用 |
| 用途 | --Boiler热交换器，管道，Expansion joint等焊接，组装后无法进行热处理的部件/设备 |

化学成分：（单位：wt％）

| 规格 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.00～9.00 | 9.00～13.00 | Ti： ≥ 5 × C% |

机械性能：

| 规格 | YS（ Mpa ） | TS（ Mpa ） | EL（%） | Hv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 321 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 |

用途事例：

304N

向304钢中加入0.1%~0.25%的氮炼制而成。由于加人氮，使钢的强度提高，而塑性还不降低，因此，可以使零件的厚度减少。同时，钢的耐蚀性也有所改善。

特性及实用用途：

| 钢种 | 304N |
| --- | --- |
| 特性 | -- S 减少以及添加 N 来提高强度；添加高N 耐蚀性优秀 |
| 用途 | --筑造用材料, 路灯, 水管,发电所冷却管 |

化学成分：（单位：wt％）

| 规格 | C | Si | Mn | Ni | Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 304N | ≤0.050 | ≤0.75 | ≤2.00 | 8.0～10.5 | 18.0～20.0 |

机械性能：

| 规格 | YS（Mpa） | TS（Mpa） | EL（%） | Hv | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 304N | 355 | 697 | 49 | 183 | 冷轧1.5t |

用途事例：

300SCC

向304钢中加入Si，Cu，W，使钢的耐应力腐蚀与耐点蚀性能较304有很大的提高，而塑性还不降低，其性能基本上可与316L相当。因此，在换热器，热水锅炉等环境下，可以替代316L。

特性及实用用途：

| 钢种 | 300SCC |
| --- | --- |
| 特性 | --耐SCC 性对比 304为 2倍以上；孔蚀电位对比 304 为 1.3倍以上 |
| 用途 | --热交换器, 锅炉 |

化学成分：（单位：wt％）

| 规格 | C | Si | Ni | Cr | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE POS300SCC | ≤0.070 | 1.5 | 8.5 | 18.5 | ≤2.0 |

机械性能：

| 规格 | YS（Mpa） | TS（Mpa） | EL（%） | Hv | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE POS300SCC | 310 | 650 | 55 | 164 | 冷轧0.6t |

用途事例：

316（L）

添加了Mo(2～3%)达到优秀的耐孔蚀和耐腐蚀性，高温Creep强度优秀

特性及实用用途：

| 区别 | 316(L) |
| --- | --- |
| 特性 | --耐晶界腐蚀性优秀 |
| 用途 | --锅炉用管道，海洋结构物 |

化学成分：（单位：wt%)

| 规格 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUS316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0～18.0 | 10.0～14.0 | Mo：2～3 |
| SUS316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0～18.0 | 12.0～15.0 | Mo：2～3 |

机械性能：

| 规格 | YS（Mpa） | TS（Mpa） | EL（%） | Hv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE SUS316 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 |
| TYPE SUS316L | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤200 |

316Ti

奥氏体不锈钢,316Ti是在316钢中添加Ti来改善抗晶间腐蚀性能

特性及实用用途：

| 钢种 | 316Ti |
| --- | --- |
| 特性 | --抗晶间腐蚀性强 |
| 用途 | --应用于石油化工,机电五金,船舶,电厂 |

化学成分：（单位：wt％）

| 规格 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 316Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0～14.0 | 16.0～18.0 | 2.0～3.0 | ≥Ti5×C% |

机械性能：

| 规格 | YS（Mpa） | TS（Mpa） | EL（%） | Hv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 316Ti | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 |

特性及实用用途：

| 钢种 | 317L |
| --- | --- |
| 特性 | --317L钢种相对316L具有良好的耐海水性和耐SCC性 |
| 用途 | --用于Chemical船舶,化学产品Reactor等需高耐蚀的化学设备 |

化学成分：（单位：wt％）

| 规格 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 317L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0～15.0 | 18.0～20.0 | 3.0～4.0 | - |

机械性能：

| 规格 | YS（Mpa） | TS（Mpa） | EL（%） | Hv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 317L | ≥176 | ≥480 | ≥40 | ≤200 |

用途事例：

309S

23Cr-13Ni高合金钢不锈钢,优良的抗腐蚀性和强度，适合于工作温度在1000℃的零部件

特性及实用用途：

| 钢种 | 309S |
| --- | --- |
| 特性 | --高合金不锈钢，具有优秀的高温耐酸性和高温强度 |
| 用途 | --排气机器，热处理炉和热交换机等 |

化学成分：（单位：wt％）

| 规格 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 22.0～24.0 | 12.0～15.0 | - |

机械特性：

| 规格 | YS（Mpa） | TS（Mpa） | EL（%） | Hv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 309S | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 |

用途事例：

310S

25Cr-20Ni系的高合金不锈钢,高温耐氧化性优良,适合1000℃以下耐热部件

特性及实用用途：

| 钢种 | 310S |
| --- | --- |
| 特性 | --高温耐氧化性,高温强度 |
| 用途 | --排气管Bellows,微波炉Heater,Tube,火化炉等要求耐热性的钢种,高热/高温接触部件(1000℃以下) |

化学成分：（单位：wt％）

| 规格 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 310S | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 24.0～26.0 | 19.0～22.0 | - |

机械特性：

| 规格 | YS（Mpa） | TS（Mpa） | EL（%） | Hv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 310S | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 |

用途事例：

400系不锈钢

409L

为了提高加工性，焊接性，乃腐蚀性添加Low Carbon及稳定化元素，含有11％Cr，在高温及常温里保持完全的BCC 结构的Ferrite系耐热钢，维持优秀的加工性和焊接性，拥有适当的高温特性和常温耐腐蚀性，主要用途是耐热设备的原料。

特性及实用用途：

| 钢种 | 409L |
| --- | --- |
| 特性 | --高温强度及高温耐腐蚀性，焊接性 |
| 用途 | --汽车排气管部件（Font Pipe、ConverterShell、Center Pipe、Tail and Pipe）、热交换器，耐热设备， 低级西餐具，电子部件（FDD，Case） |

化学成分：（单位：wt％）

| 规格 | C | Si | Mn | P | S | Cr | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 409L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 10.50～11.75 | Ti：6xC%-0.75 |

机械性能：

| 规格 | YS（Mpa） | TS（Mpa） | EL（%） | Hv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 409L | ≥175 | ≥360 | ≥25 | ≤175 |

用途事例：

410L

根据Low Carbon的Ferite组织，焊接部位弯曲性，机械性能等优秀

特性及实用用途：

| 钢种 | 410L |
| --- | --- |
| 特性 | --耐研磨性，Bending加工性，焊接性 |
| 用途 | --冷冻Container Frame及外装材，汽车排气管（800 ℃以下），耐热设备部件 |

化学成分：（单位：wt%)

| 规格 | C | Si | Mn | P | S | Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 410L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 11.00～13.50 |

机械性能：

| 规格 | YS（Mpa） | TS（Mpa） | EL（%） | Hv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 410L | ≥195 | ≥360 | ≥22 | ≤200 |

430

430是铁素体（Ferrite）里代表钢种，热膨胀率低，成型性及耐酸性非常优秀。 
特性及实用用途：

| 钢种 | 430 |
| --- | --- |
| 特性 | 良好的耐腐蚀性能，导热性能比奥氏体好，热膨胀系数比奥氏体小，耐热疲劳。 |
| 用途 | --耐热器具，火炉，家电零部件，电脑零部件（硬盘），中西式餐具，组合灶台上板，建筑物内外装饰材料，煤气灶上板，洗涤槽。 |

主要化学成分：（单位：wt％）

| 规格 | C | Ni | Cr | Mo | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 430 | ≤0.12 | - | 16.0-18.0 | - | - |

机械性能：

| 规格 | YS（Mpa） | TS（Mpa） | EL（%） | HV | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 430 | 303 | 527 | 28 | 150 | 0.4t |

用途事例：

430LX

430LX
430LX是在430的基础上进行改性，添加Nb-Ti的双稳定化钢种，钢种的加工性，焊接性有良好的改善。 
特性及实用用途：

| 钢种 | 430LX |
| --- | --- |
| 特性 | 耐蚀性优于430，焊接性，加工性改善，抗晶间腐蚀好。 |
| 用途 | 热水罐、供热水系统、卫生器具、家庭用耐用器具、自行车飞轮；生产硝酸，硝铵等要求对氧化性酸的容器和管道；可部分替代304，制作厨房用具和餐具。 |

主要化学成分：（单位：wt％）

| 规格 | C | Ni | Cr | Ti | Nb | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 430LX | 0.010 | - | 16.50 | 0.075 | 0.15 | - |

机械性能：

| 规格 | YS（Mpa） | TS（Mpa） | EL（%） | HV | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 430LX | 303 | 485 | 31 | 145 | 冷轧0.8t |

用途事例：

双相不锈钢

329J3L

通称2205双相不锈钢，属于不锈钢产品中的高端产品。它的强度和耐蚀性能远远超过普通不锈钢，冶炼的难度颇大，国际上只有少数钢铁企业掌握了冶炼工艺技术。该产品主要应用在能源、化工等行业，市场需求旺盛，目前国内绝大部分产品依靠进口

特性及实用用途：

| 钢种 | 329J3L |
| --- | --- |
| 特性 | --NAS329J1+耐点腐蚀、耐间隙腐蚀性，屈服强度低于NAS64 |
| 用途 | --蓄水槽，化工设备 |

化学成分：（单位：wt％）

| 规格 | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | Cu | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 329J3L | ≤0.030 | ≤2.00 | ≤1.00 | 4.5～6.5 | 21.0～24.0 | 2.5～3.5 | - | N 0.08～0.20 |

机械性能：

| 规格 | 屈服强度（N/mm） | 抗拉强度（N/mm） | 延伸（%） | HRB | HV | HB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 329J3L | ≥450 | ≥520 | ≥18 | HRC≤32 | ≤320 | ≤302 |

用途事例：

329LA

329LA具有优良的机械性能与耐腐蚀性能。在替代304用途上，可以实现产品轻量化与更强的腐蚀性。在同等强度要求下，大约可以节省10%的用量。但是329LA延伸率比304低(高于400系不锈钢)，适用于浅加工用途。

特性及实用用途：

| 钢种 | 329LA |
| --- | --- |
| 特性 | --高强度，能够实现产品轻量化；高耐蚀性，其耐腐蚀蚀能力与316L相当经济性；低含量的Ni使其成本上具有很大优势 |
| 用途 | --建筑桥梁;集装箱;储油罐;环保水箱;水闸等 |

化学成分：（单位：wt％）

| 规格 | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | Cu | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 329LA | ≤0.030 | 0.35~0.65 | 1.4~1.6 | 1.9～2.3 | 21.3～21.7 | 0.2～1.0 | 0.7~1.0 |  |

机械性能：

| 规格 | YS（Mpa） | TS（Mpa） | EL（%） | Hv | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 329LA | 578 | 798 | 29 | 227 | 冷轧1.5t |

用途事例：

329LD

329LD具有优良的机械性能与耐腐蚀性能。在替代316L用途上，可以实现产品轻量化与更强的腐蚀性，可以实现产品轻量化。但是329LD延伸率比316L低，所以可以替代316L的部分浅加工的用途。

特性及实用用途：

| 钢种 | 329LD |
| --- | --- |
| 特性 | --高强度，实现产品轻量化；高耐蚀性，耐蚀能力可以与317L相当；经济性，低合金成分保证了成本的优势。 |
| 用途 | --316L替代产品；桥梁工程；建筑结构；石油、化工储油罐；海水淡化设备等 |

化学成分：（单位：wt％）

| 规格 | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 329LD | ≤0.030 | 0.3~0.6 | 2.3~2.7 | 2.3~2.7 | 20.0～20.4 | 1.3～1.5 | 0~0.5 |

机械性能：

| 规格 | YS（Mpa） | TS（Mpa） | EL（%） | Hv | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 329LD | 574 | 789 | 34 | 253 | 冷轧1.5t |

用途事例：

超级奥氏体不锈钢

254SMo

254SMo 
254SMO (UNS J31254) 是一种奥氏体不锈钢。它的强度不仅是300号系列不锈钢的两倍，且具有很好的冲击韧性，同时还具有抗点蚀、抗隙间腐蚀和抗氯化腐蚀裂纹的特点。它有很好的性价比； 
特性及实用用途：

| 钢种 | 254SMo |
| --- | --- |
| 特性 | 高钼,高铬,高镍,含氮超级奥氏体不锈钢,同常规不锈钢相比,有以下优势：极其优良的耐点腐蚀和耐缝隙腐蚀的性能，极其优良的抗应力腐蚀破裂的性能. |
| 用途 | 水的淡化、咸水处理设备、石油生产、食品加工、化工处理设备、纸浆和纸厂的漂白系统、烟气脱硫塔以及大型的石油蒸馏塔。 |

化学成分：（单位：wt％）

| 规格 | C | Ni | Cr | Mo | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 254SMo | 0.01 | 18 | 20 | 6.1 | 0.7Cu 0.20N |

机械性能：

| 规格 | YS（Mpa） | TS（Mpa） | EL（%） | HV | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE 254SMo | ≥310 | ≥690 | ≥35 | ≤235 | 1.5t |

用途事例：